FONDO A RILIEVO

ДЕКОРАТИВНОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 3750001

# ОПИСАНИЕ

FONDO A RILIEVO (ФОНДО А РИЛЬЕВО) - декоративное рельефное покрытие для внутренних работ, позволяет создать поверхности столь же многообразные как морская гладь: мягкие волнистые с барашками, или наплывающие друг на друга крупные вспененные массы. По реализованному с помощью  FONDO A RILIEVO декоративному рельефу, наносятся лессирующие покрытия. ВЕЛАТУРА серии 383 и ПЕРЛАЧЕО серии 384, для создания эффекта «под старину». ABC РИФЛЕССИ серии 378 для придания поверхности блеска золота, серебра или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет «хамелеона». КАДОРО серии 379 и КАДОРО ВЕЛЬВЕТ серии 377 для создания изысканных и деликатных эффектов.

# ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новые и старые штукатурки на основе  водорастворимых связующих.

- поверхности из бетона внутри помещений.

- поверхности из гипса и гипсокартона.

- на старые краски и покрытия на основе органических или минеральных составляющих, сухих, плотных, абсорбирующих и имеющих сцепление.

- на различные поверхности на минеральной основе, при условии, что они поглощают влагу.

Поверхности должны быть подготовлены, следуя указаниям параграфа «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на поверхности не просохшие.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.

-Растворитель: вода.

- Масса объема UNI EN ISO  2811-1: 1,47 +- 0,05 кг/л.

- Вязкость материала: 100.000 ± 10.000 срs  .

- Время высыхания (при + 25 С и  65% U.R. влажности): поверхностное через 6 часов, возможно нанесение краски через 24 часа.

- Расход: 2-2,5 кг/м.кв., в зависимости от выбранного эффекта, при нанесении на гладкую поверхность, при средней впитываемости. Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в месте нанесения.

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатуреная поверхность, из гипса или гипсокартона.

Необходимо выдержать поверхность до полного высыхания и укрепления. Если необходимо, используйте специальные материалы с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

В случае присутствия плесени, обработайте  поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающий код 4810333. Чтобы предохранить стены от образования плесени, добавьте в материал COMBAT 444 код 4810444.

Удаляем шпателем или посредством мытья, имеющиеся непрочные части и отстающие слой старой краски. Устраняем полностью старые известковые покрытия, отслаивающиеся краски или темперные краски.

Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью мягкой щетки.

Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины, с  помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой.

Растрескивание по внутренним и внешним поверхностям  должны быть выровнены, сначала расширены и заполнены специальными составами на основе гипса.

Устранить явные неровности при помощи RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

По высохшей и чистой основе наносится:

IDROFIS 4700006 акриловая настенная грунтовка на воде или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.

Далее наносите FONDO A RILIEVO, как указано в способе нанесения.

(Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят  от впитывающих свойств основы  и  определяются  с помощью предварительных проб в отдельном месте, обращайтесь к соответствующему техническому описанию).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин. +8. С / мак. +35 С.

Влажность помещения: < 75%

Температура поверхности: мин.+5. С / мак. +35. С

Влажность поверхности: < 10%

Инструменты: кельма из пластика/нержавеющей стали.

Количество слоев: 1.

Разбавление: готов к применению.

Способы нанесения:

Распределите FONDO A RILIEVO по высохшей основе, при помощи кельмы из пластика или нержавеющей стали, создавая заданный рельефный рисунок, круговыми движениями в одном или противоположных направлениях.

После полного высыхания FONDO A RILIEVO покрывается выбранным декоративным покрытием.

Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

Чистка стен: минимум через 20 дней водой.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется нейтрального цвета и не подлежит колеровке.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: краски с декоративными эффектами (на водной основе): 200 гр./литр (2010).

FONDO A RILIEVO cодержит максимум 200 гр./литр VOC (летучих составляющих)

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.65 от 14/03/03  согласно по следующим изменениям и последним данным. Использовать материал согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.