# STUCCOFACILE

ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ МИКРОСФЕР

Код 9560019

STUCCOFACILE – штукатурка готового состава пастообразная для внутренних и внешних работ на основе микросфер стекла; используется для нанесения на настенные поверхности и деревянные. Легка в нанесении, быстро высыхает, допускает реализовать толстый слой без выемок и трещин. Не желтеет, отлично прилегает к любой поверхности и быстро поверх покрывается  синтетическими красками на водо-дисперсионном составе.

Особенно предназначена для  штукатурки оставшихся  отверстий от строительных лесов.

На внешнюю поверхность штукатурка должна быть покрыта как минимум в два слоя водоэмульсионной краской.

# ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

Штукатурка для жилых помещений замешивается на строительном растворе или подобному ему.

Штукатурка на основе воздушного свойства извести и хорошем качестве песка новом или уже окрашенном.

Поверхностей из гипса,  панелей и обычных перегородок.

Поверхностей из дерева для внутренних работ, до полной системы покраски.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: Виниловые сополимеры в водной эмульсии.

Масса объема (плотность): UNI 8910: 0,35 + 0,05 кг.на.л.

Внешний вид: белая  паста, высокая вязкость.

Время высыхания: (при + 25 С и  65% U.R(влажность) зависит от толщены нанесения штукатурки, толщина в 1 см. -   нанесение краски через 30 минут.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  КРАСКАМИ: с любой краской или эмалью.

Расход:  Варьируется в зависимость от типа поверхности.

Реализовывая толщину в 1 мм – расход 1 м2 на 1л.

Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатуренная поверхность:

Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение 28 дней после ее нанесения.

Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотная, если нет, нанести  специальный продукт с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

Устранить  щеткой или промыванием возможные остатки.

Устранить старое осыпающие известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.

Наносим STUCCOFACILE  при помощи мастерка, с последующим выравниванием, чтобы достичь гладкости поверхности или же  при помощи шпателя, чтобы заполнить впадины.

Далее наносим фиксатор, в зависимости от типа краски или покрытия  для отделочной системы.

Деревянная поверхность:

Отшлифуйте поверхность, чтобы очистить дерево от неприлегающего волокна.

Очистите слои от старых раскрошившихся  красок и загрубевшей  поверхности.

Для очищения смолы используйте Diluente nitro 5170076.

Зашпаклюйте неровности при помощи STUCCOFACILE.

Далее продвигайтесь к системе покраски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал может быть нанесен с помощью шпателя из нержавеющей стали.

Разбавление: готов к использованию

Условия помещения и поверхности:

Не наносите продукт при  влажности  воздуха более 80% и при  влажности поверхности  более 10%.

Рабочая   температура помещения от +5С до +35С.

Чистку инструментов необходимо произвести сразу при помощи воды.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экологически чистый продукт, не содержит добавок вредных для здоровья.

-Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98  согласно по следующим изменениям и последним данным. Применять продукт согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведении штукатурных и малярных работ.

IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.