MARCOPOLO LUXURY       МАРКОПОЛО ЛУКСУРИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO LUXURY – декоративное покрытие для внутренних работ, позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Состав, обогащенный специальными пигментами, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Материал очень легко наносится, воплощая многообразные эстетические эффекты, с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы. MARCOPOLO LUXURY сочетает в себе высокие эстетические и качественные показатели, учитывая динамические нагрузки, которым подвержены стены с течением времени.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на: - новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе  - бетонные поверхности - поверхности из гипса и гипсокартона - поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой - различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующее вещество: акриловые сополимеры в водной эмульсии - Пигменты: перламутровые с металлическим эффектом - Растворитель: вода - Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 0,98-1,10 кг/л в зависимости от цвета

- Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда: Argento (Серебро) и Alluminio (Алюминий): 26000 ± 3000 сПз  Oro (Золото): 18000 ± 3000 сПз - Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): поверхностное - через час

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен: - Удостовериться в том, что поверхность  должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами. - При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий  код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.

- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы. - Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.

- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом. - Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой, удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью  RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности. - Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001 или настенную акриловую грунтовку на водной основе IDROFIS 4700006.

- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019, разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Далее нанести MARCOPOLO LUXURY согласно инструкции по применению. *(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Maкс. +35°C. Относительная влажность воздуха: <75%. Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C. Влажность поверхности: <10%. - Инструменты: кисть и губка - Количество слоев: 1 - Разведение: готов к использованию, возможно разведение водой на 10%  в зависимости от желаемого эстетического эффекта. Способ нанесения: Распределить MARCOPOLO LUXURY по поверхности при помощи кисти хаотичными мазками. Не давая высохнуть нанесенному материалу, при помощи мягкой и влажной губки или кисти «Spalter» создать из хаотичных мазков зоны скопления материала. Характерный декоративный эффект LUXURY проявится после полного высыхания материала. - Сразу после использования промыть инструменты водой. - Расход материала: 5-6 кв.м./л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.  Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также  используемых как готовые цвета: Argento (Серебро) (0070), Alluminio (Алюминий) (0170), Oro (Золото) (0190). Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO  серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C Минимальная температура хранения: +5°C Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС) Категория А/л: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010) MARCOPOLO LUXURY содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих органических  соединений)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами.  Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами немедленно промыть их достаточным количеством воды. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом тонкой текстуры цветных металлов для внутренних работ. Нанесение на предварительно подготовленные поверхности декоративного покрытия MARCOPOLO LUXURY серия 435 на основе акриловых сополимеров в  водной эмульсии, осуществляется в один слой согласно указанному в инструкции расходу материала.